**nazwa:** BS Classic

**fabryka:** Artigo

**rodzaj:** wykładzina kauczukowa

**krótka charakterystyka:** wulkanizowane płyty kauczukowe z pastylkami do obiektów użyteczności publicznej: stadiony, korytarze, klatki schodowe, siłownie, biura, centra handlowe, windy, środki transportu.

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: wykładzina kauczukowa  
- grubość całkowita EN 428: 2,7 mm  
- ciężar całkowity EN 430: 3800 g/m2  
- rozmiar płytki EN 427: 50 x 50 cm  
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/32/41  
- ilość kolorów: 20

- twardość EN 484: ≥ 75/90 shore A  
- wgniecenia resztkowe EN 433: (met.A-5N) ≤ 0,20 mm/0,08 mm  
- odporność na ścieranie ISO 4649: ≤ 250 mm3/140 mm3  
- odporność na poślizg DIN 51130 BGR: 181/ ≥6 (R9)  
- odporność na krzesła EN 425: odporna  
- stabilność wymiarów EN 434: (met.A Ø20 mm) ± 0,40 max/± 0,30%  
- elastyczność EN 435 Met.A: bez szczelin/zachowana  
- odporność na światło ISO 105-B02 Met.3: ≥ 6 skala niebieska/zachowana; ≥ 3 w skali szarości/zachowana  
- odporność na niedopałki papierosów EN 1399: met. A ≥ 4/zachowana; met. B ≤ 3/zachowana  
- reakcja na ogień: Bfl-s1  
- odporność na poślizg EN 13893 ≥ 0,30 (DS)/DS  
- ładunki elektrostatyczne EN 1815: ≤ 2 kV antistatic  
- redukcja dźwięku ISO 140-8: ˂ 8 dB