**nazwa:** Dharma

**fabryka:** Artigo

**rodzaj:** wykładzina kauczukowa

**krótka charakterystyka:** płyty do obiektów użyteczności publicznej:

szpitale, placówki edukacyjne

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: wykładzina kauczukowa
- grubość całkowita EN 428: 2 mm
- ciężar całkowity EN 430: 3100 g/m2
- rozmiar płytki EN 427: 61 x 61 cm
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/42
- ilość kolorów: 20

- elastyczność EN 435 Met.A: bez szczelin/zachowana

- stabilność wymiarów EN 434: (met.A Ø20 mm) ± 0,40 max/± 0,30%
- warstwa zabezpieczająca PRO: polimer redukujący koszty utrzymania czystości

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-s1

- odporność na światło ISO 105-B02 Met.3: ≥ 6 skala niebieska/zachowana; ≥ 3 w skali szarości/zachowana

- twardość ISO 7619: shore A 85

- odporność na ścieranie ISO 4649: 130 mm3

- odporność na niedopałki papierosów EN 1399: met. A ≥ 4/zachowana; met. B ≤ 3/zachowana

- odporność na poślizg EN 13893 / DIN 51130: Klasa DS. / R9

- ładunki elektrostatyczne EN 1815: ≤ 2 kV antistatic
- redukcja dźwięku ISO 140-8: ˂ 6 dB

- odporność na krzesła EN 425: odporna