- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 1. Część ogólna

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu kauczukowej wykładziny obiektowej Artigo Dharma

- 1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w …………..................................... ......................................................................................... (nazwa obiektu)

- 1.3. Zastosowanie i wygląd

Wykładzina kauczukowa przeznaczona do: szpitalnictwa, szkolnictwa, biur i obiektów użyteczności publicznej

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak :

- wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,

- wykładziny kauczukowe – elastyczne pokrycia podłogowe z gumy, powstałe w procesie obróbki gumy syntetycznej i gumy naturalnej

- wykładziny wulkanizowane – pokrycia podłogowe powstające w procesie wulkanizacji, poddawane wysokiej temperaturze i obróbce chemicznej.

- polimer PRO – elastyczny polimer nakładany fabrycznie na wykładziny kauczukowe, ułatwiający utrzymanie w czystości i redukujący koszty czyszczenia posadzki.

- wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben

- elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał,

- antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał,

- 2. Materiał

- 2.1.1. Rodzaj wykładziny: wykładzina kauczukowa
2.1.2. Grubość całkowita: 2 mm
2.1.3. Elastyczność: bez szczelin, zachowana
2.1.4. Stabilność wymiarów: ±0,30 %
2.1.5. Waga całkowita: 3100 g/m2
2.1.6. Warstwa zabezpieczająca: polimer PRO redukujący koszty utrzymania czystości
2.1.7. Odporność na ścieranie : ISO 4649 : 130 mm3
2.1.8. Miejsca zastosowań: zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, fitness, korytarze,
2.1.9. Trudnopalność: Bfl – s1
2.1.10. Odporność na płowienie: ≥ 6, metoda 3
2.1.11. Twardość: shore A 85
2.1.12. Rozmiar rolki: szerokość: 1,9 m, długość: 10 m
2.1.13. Ilość wzorów: 20
2.1.14. Antypoślizgowość: klasa DS.
2.1.15. Odporność na fotele na kółkach: odporna
2.1.16. Emisja lotnych związków organicznych (VOC): zachowana

- 2.1.17. Izolacja akustyczna: ≺6 dB
2.2. Produkt posiada następujące certyfikaty:

- 2.2.1. Cradle to cradle; Silver

- 2.2.2. Blue Angel RAL;

- 2.2.3. Green Guard

- 2.2.4. Green Guard Gold

- 2.2.5. CA 25- 2011v2

3. Sprzęt i maszyny

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :

- higrometrem do oceny wilgotności podłoża,

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,

- zestawem ostrych noży do wykładzin,

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych

- oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

- pojemniki do kleju

- 4. Składowanie i transport

- 4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych

- i  suchych.

- 4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót

- Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych

5.2.1	Podłoże

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.

Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:

- wytrzymałość (klasa B12-B15),

- grubość minimum 5 cm,

- prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144

5.2.2	Sprawdzenie

a.	Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci.

b.	Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem.

c.	Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.

5.2.3.	Przygotowanie

a.	Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.

b.	Większe ubytki należy zaszpachlować.

c.	Podłoża porowate należy przeszlifować.

5.2.4.	Masy niwelujące

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.

5.2.5.	Kleje

Należy stosować kleje do wykładzin kauczukowych producentów: Uzin, Bostik, Thomsit, Mapei, Murexim,  lub innych producentów rekomendowanych przez Artigo.

5.2.6.	Łączenia arkuszy

Wszystkie krawędzie arkuszy można łączyć poprzez: spawanie sznurem spawalniczym lub łączenie środkiem chemicznych (spawanie „na zimno”)

5.2.7.	Wywinięcie cokołu na ścianę

W obiektach szpitalnych i szkolnych wykładzina powinna zostać wywinięta cokołem na ścianę do wysokości min 10 cm. Do wywinięcia należy użyć profil o odpowiednim promieniu, który wypełni przestrzeń w narożniku pod wykładziną

5.2.8.	Przechowywanie

Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem.

5.2.9. 	Warunki montażu

a.	Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu.

b.	Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze 15C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu.

c.	Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem.

5.2.10. 	Montaż

a.	Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku.

b.	Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą.

c.	Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte.

d.	Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach.

e.	Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  pionowe  należy  spawać.

5.2.11. 	Zakończenie montażu

Zamieść i odkurzyć wykładzinę.

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środków firm: Dr Schulz, Tana, Ecloba, Taski lub innych producentów  (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.

5.2.12	. Zabezpieczenie

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.

5.2.13. 	Odpad

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.14. Czyszczenie i konserwacja

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w czystości i konserwacja wykładzin  PCW  Artigo”.

5.2.15.	Zabezpieczenie powłokami ochronnymi

Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w pierwszym okresie eksploatacji.

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.

- 6. Kontrola jakości

- Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie są uszkodzone oraz czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości.

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącym,.

  - Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- prawidłowość ułożenia rolek wykładziny

- sprawdzenie czy kleje do wykładzin zostały dobrane zgodnie z rekomendacją producenta.

- prawidłowość wykonania łączeń sznurami spawalniczymi lub spawaniem „na zimno”.

  - Badania po wykonaniu robót.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. W szczególności sprawdzić należy: jakości (wygląd) całych powierzchni posadzki, prawidłowości wykonania spawanych  łączeń, naroży, cokołów, styków z innymi materiałami i dylatacji,

- 6.4. Jednostką obmiarową jest m2

- 7. Odbiór robót

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

- w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 7.1. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- prawidłowości ukształtowania powierzchni

- połączenia posadzki z podłożem

- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych

- 7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

- …………….. Certyfikat Zgodności CE

- Deklaracja Producenta …………………..

- Instrukcja „utrzymanie w czystości i konserwacji wykładzin Artigo”