nazwa: Kayar

fabryka: Artigo

rodzaj:  ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa w płytce

krótka charakterystyka: gładka wykładzina kauczukowa z domieszką naturalnych włókien kokosowych, do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO

specyfikacja:

- grubość: 3 mm

- ciężar całkowity: 4900 gr/m2

- twardość ISO 7619: 85±5

- odporność na ścieranie ISO  4649: 190 mm3

- stabilność wymiarowa EN434: ±0,30 %

- odporność na nacisk punktowy EN 433: 0,08 mm

- odporność na poślizg EN 13893 (DS): 0,30

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1

- antystatyczność EN 1815: 2kV

- pokryta fabrycznie polimerem PRO redukującym koszty utrzymania czystości

- zawiera naturalne włókna kokosowe

- ilość kolorów: 24

- produkt występuje także w płytkach 61x61 cm

aspekty środowiskowe:

- produkt zaprojektowany zgodnie z GAIA, ekologiczną metodą redukującą potencjał globalnego          ocieplenia (GWP)

- potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 4,65 KgCo2 Eq/m2

- całkowita zawartość materiałów odnawialnych: 14,5%

- udział w produkcji komponentów fabrycznego recyclingu: 35%

- spełnia wymagania dotyczące budynków ekologicznych w standardzie LEED

- produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green Building       Council)

- posiada certyfikaty ekologiczne: Cradle to cradle, Blauer Engel, GreenGuard, Eurofins Gold, M1> RTS.