nazwa: Multifloor UNI

fabryka: Artigo

rodzaj:  ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa w płytce

krótka charakterystyka: gładka wykładzina kauczukowa uni-kolor, do obiektów użyteczności publicznej: retail, biura, zdrowie, edukacja, fitness, korytarze, hole, restauracje, przestrzenie publiczne, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO.

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny EN 649 wykładzina kauczukowa

- grubość całkowita EN 428 3 mm

- elastyczność EN 435 Met. A bez szczelin, zachowana

- stabilność wymiarów EN 434 ±0,30 %

- waga całkowita EN 430 5,100 g/m2

- warstwa zabezpieczająca PRO polimer PRO redukujący koszty utrzymania czystości

- klasyfikacja zastosowań EN 685 23/34/43

- trudnopalność EN 13501-01 Bfl – s1

- odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 6, metoda 3

- twardość ISO 7619 shore A 85

- rozmiar płyty EN 427 61 x 61 cm

- ilość wzorów 30

- antypoślizgowość EN 13893 DIN 51130

klasa DS.R9

- nacisk punktowy EN 433 ≥ 0,08

- odporność na fotele na kółkach EN 425, EN 12 529 odporna

- toksyczność dymu BS 6853, Ann B.2 ≤ 5 R

- opór cieplny DIN 52612 0,020 m2 K/W

- oporność elektryczna IEC 1815 > 1010 ohm

- emisja lotnych związków California Section 013-50 posiada

- izolacja akustyczna ISO 140-8 9 dB

- aspekty środowiskowe Produkt posiada certyfikaty: CA 25- 2011v2; Blue Angel RAL;

UZ 120; GreenGuard; Green Guard Gold

- gwarancja producenta 10 lat

aspekty środowiskowe:

- produkt zaprojektowany zgodnie z GAIA, ekologiczną metodą redukującą potencjał globalnego          ocieplenia (GWP)

- potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 4,65 KgCo2 Eq/m2

- całkowita zawartość materiałów odnawialnych: 14,5%

- udział w produkcji komponentów fabrycznego recyclingu: 35%

- spełnia wymagania dotyczące budynków ekologicznych w standardzie LEED

- produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green Building       Council)

- posiada certyfikaty ekologiczne: Cradle to cradle, Blauer Engel, GreenGuard, Eurofins Gold, M1> RTS.