**nazwa:** Screed

**fabryka:** Artigo

**rodzaj:** wykładzina kauczukowa w rolce

**krótka charakterystyka:** gładka wykładzina kauczukowa do obiektów użyteczności publicznej: retail, biura, edukacja, fitness, restauracje, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO szkoły, restauracje,

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: wykładzina kauczukowa
- grubość całkowita EN 428: 3 mm
- ciężar całkowity EN 430: 4900 g/m2
- rozmiar rolka EN 427: 1,9 x 10 m
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43
- ilość kolorów: 6

- elastyczność EN 435 Met.A: bez szczelin/zachowana

- stabilność wymiarów EN 434: (met.A Ø20 mm) ± 0,40 max/± 0,30%
- warstwa zabezpieczająca PRO: polimer redukujący koszty utrzymania czystości

- reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl-s1

- odporność na światło ISO 105-B02 Met.3: ≥ 6 skala niebieska/zachowana; ≥ 3 w skali szarości/zachowana

- twardość ISO 7619: shore A 85

- odporność na ścieranie ISO 4649: 130 mm3

- odporność na niedopałki papierosów EN 1399: met. A ≥ 4/zachowana; met. B ≤ 3/zachowana

- odporność na poślizg EN 13893 / DIN 51130: Klasa DS. / R9

- ładunki elektrostatyczne EN 1815: ≤ 2 kV antistatic
- redukcja dźwięku ISO 140-8: 10 dB

- odporność na krzesła EN 425: odporna