**nazwa:** Zeus

**fabryka:** Artigo

**rodzaj:** wykładzina kauczukowa w płytce

**krótka charakterystyka:** wykładzina kauczukowa młotkowana do obiektów użyteczności publicznej: biura, fitness, placówki medyczne, retail

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: wykładzina kauczukowa
- grubość całkowita EN 428: 3,5 mm
- ciężar całkowity EN 430: 5500 g/m2
- rozmiar płytki EN 427: 100 x 100 cm
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43
- ilość kolorów: 24

- elastyczność EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435): bez szczelin/zachowana

- stabilność wymiarów EN 434: (met.A Ø20 mm) ± 0,40 max/± 0,30%

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-s1

- odporność na światło ISO 105-B02 Met.3: ≥ 6 skala niebieska/zachowana; ≥ 3 w skali szarości/zachowana

- twardość ISO 7619: shore A 85

- odporność na ścieranie ISO 4649: 140 mm3

- odporność na niedopałki papierosów EN 1399: met. A ≥ 4/zachowana; met. B ≥ 3/zachowana

- odporność na poślizg EN 13893 / DIN 51130: Klasa DS. / R9

- ładunki elektrostatyczne EN 1815: ≤ 2 kV antistatic
- redukcja dźwięku ISO 140-8: 12 dB

- odporność na krzesła EN 425: odporna