**nazwa:** Essential Evolution

**fabryka:** Condor

**rodzaj:** płytka dywanowa

**krótka charakterystyka:** pętelkowa płytka dywanowa na podłożu bitumicznym przeznaczona do: obiektów biurowych

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny taftowana, pętelkowa, strukturalna

- materiał ISO 2424 100% PA SDN

- podłoże ISO 2424 Bitumen

- szerokość EN 984 50 x 50 cm ± 1%

- waga runa ISO 5843 630 gr/m2

- waga całkowita ISO 8543 4380 gr/m2 ± 15%

- wysokość runa ISO 1766 3 mm

- wysokość całkowita ISO 1765 6 mm

- ilość włókien ISO 1763 200’971 taftów/m2

- klasa Palności EN 13501-1 Bfl-S1

- klasa użytkowa EN 1307 33

- absorpcja dźwięku ISO 11654 αW 0,15

- izolacja akustyczna ISO 10140 Ca. 25 dB

- odporność na płowienie 105-B02 ≥ 5

- odporność na ścieranie 105-X12 ≥ 4

- odporność na działanie wody 105-E01 ≥ 4

- ładowanie elektrostatyczne ISO 6356 < 2 kV

- klasa komfortu EN 1307 LC3

- emisja VOC Eurofins Gold, A+