**nazwa:** Graphic Marble Vapour

**fabryka:** Condor

**rodzaj:** płytka dywanowa

**krótka charakterystyka:** pętelkowa płytka dywanowa na podłożu bitumicznym przeznaczona do: obiektów biurowych

**specyfikacja:**

- konstrukcja pętelkowa, strukturalna

- rodzaj włókna 100% PA solution dyed

- waga włókna ISO 2424 780 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 4550 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 240’000 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 3,0 mm

- grubość całkowita ISO 1765 6,5 mm

- rozmiar produktu 50x50 cm (na zamówienie 25x100cm)

- ilość kolorów 16

- podkład bitumiczny

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 heavy contract (33)

- klasa komfortu EN1307 LC3

- odporność na płowienie ISO 105-B02 >5

- palność EN 13501-1 Bfl - s1

- akustyka BS EN ISO 10140 25 dB

34 dB (na podkładzie FoxiFix)

40 dB (2x podkład FoxiFix)

- pochłanianie dźwięku ISO 354/11654 0,25 aw, Klasa E

- antyelektrostatyczność ISO 6536 ≤ 2,0 kV zalecane do pomieszczeń komputerowych

- antypoślizgowość ISO 13893 odpowiednia

- fotele na kółkach EN 948 bardzo odporna

- aspekty środowiskowe EPD, Certyfikat Blauer Angel, Eurofins GOLD

- gwarancja 12 lat