**nazwa:** Graphic Marble

**fabryka:** Condor

**rodzaj:** wykładzina dywanowa w rolce

**krótka charakterystyka:** pętelkowa rolka dywanowa na podłożu bitumicznym przeznaczona do: obiektów biurowych

**specyfikacja:**

- konstrukcja pętelkowa, strukturalna

- rodzaj włókna 100% PA solution dyed

- waga włókna ISO 2424 800 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 1630 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 126’000 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 3,0 mm

- grubość całkowita ISO 1765 5,0 mm

- szerokość rolki 400 cm

- ilość kolorów 9

- podkład bitumiczny

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 heavy contract (33)

- klasa komfortu EN1307 LC3

- odporność na płowienie ISO 105-B02 >5

- palność EN 13501-1 Bfl - s1

- antyelektrostatyczność ISO 6536 ≤ 2,0 kV zalecane do pomieszczeń komputerowych

- antypoślizgowość ISO 13893 odpowiednia

- fotele na kółkach EN 948 bardzo odporna

- aspekty środowiskowe EPD, Certyfikat Blauer Angel, Eurofins GOLD

- gwarancja 12 lat