nazwa:  Elara

fabryka: Vorwerk

rodzaj: płytka dywanowa shaggy

krótka charakterystyka: płytka dywanowa typu shaggy, o dłuższym włóknie i większym wyborze kolorów, do zastosowania we wnętrzach biurowych, hotelowych – dostosowana jest do zastosowań komercyjnych, kontraktowych. Wykładzina Elara występuje także w wersji niestandardowych płytek – FreeForm, co dodatkowo zwiększa możliwości aranżacyjne

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny ISO 2424 taftowana, shaggy

- rodzaj włókna ISO 2424 100 % PA 6.6

- rodzaj podłoża ISO 2424 Coatex wolne od bitumenu

- waga włókna ISO 2424 1260 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 3950 g/m2

- gęstość taftowania 142’200 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 8,3 mm

- grubość całkowita ISO 1765 12,00 mm

- rozmiar płytki EN 427 50 x 50 cm

- ilość kolorów 23

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 33

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Bfl-s1

- antyelektrostatyczność EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 kV

- odporność termiczna ISO 8302 0,17 m2K/W

- odporność na fotele na kółkach EN 985 odporna

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ΔLw=33 dB

- pochłanianie dźwięków EN ISO 354 αw=0,25

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 >5

- odporność na ścieranie ISO 105-X12 >4

- odporność kolorów na wodę ISO 105-E01 >4

- certyfikat TFI Z-156.601-509/Z-156.601-528

- certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS posiada

- certyfikat GUI FST/APT/SPT 100-299

- gwarancja 10 lat