**nazwa:** Prisma & Plank

**fabryka:** Expona

**rodzaj:** winylowy panel podłogowy

**krótka charakterystyka:** panele i mozaikowe płyty winylowe o wzorze drewna, przeznaczone do: biur, powierzchni handlowych oraz wszelkich obiektów komercyjnych i publicznych

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: heterogeniczna PCV

- typ wykładziny: winylowa płyta podłogowa

- warstwa zabezpieczająca: PUR podwójnie nakładany

- wzór: wzory drewna

- ilość wzorów: 6

- waga EN 430: 4290 g/m2

- zastosowanie EN 685: retail, biura, zdrowie, edukacja

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23 / 33 / 42

- grubość całkowita EN 428: 2,50 mm

- warstwa użytkowa EN 429: 0,55 mm

- rozmiar paneli EN 427: 609,6 x 609, 6 mm, 203,2 x 1524 mm

- trudnopalność EN 13501-1: Bfl – s1

- średnia pozostałość wgniecenia EN 433 ISO 24343-1: ≤ 0,05 mm

- średnia stabilność wymiarowa EN 434 ISO 23999: ≤ 0.1 %

- odporność na światło EN ISO 105-B02: ≥ 6

- antypoślizgowość DIN 51130: R 10

- właściwości elektrostatyczne EN 1815: < 2 kV

- odporność chemiczna EN ISO 26987:2012: bardzo wysoka

- odporność termiczna EN 126677 ISO 8302: 0,02 m2 k/w

- klasa ścieralności EN 660 -2 / EN ISO 10582: Grupa T

- odporność na fotele na kółkach EN 485: tak, typ W

- ogrzewanie podłogowe EN 1264-2: zalecana max. temp. 27°C

- gwarancja producenta: 10 lat

- emisja lotnych związków organicznych (VOC): ECP bardzo niska emisja

- deklaracja środowiskowa (EPD) EN 15804, DGNB: Posiada

- odpowiedzialność środowiskowa A + BRE certyfikat: No. ENP 429