**nazwa:** Simplay

**fabryka:** Expona

**rodzaj:** winylowa płyta betonowa i drewniana

**krótka charakterystyka:** winylowe płyty o wzorze betonu i drewna, do instalacji luzem, bez konieczności stosowania kleju, tworzące solidną posadzkę w obiektach o dużym natężeniu ruchu

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: heterogeniczna PCV

- typ wykładziny: winylowa płyta podłogowa

- warstwa zabezpieczająca: PUR

- wzór: beton i drewna

- ilość kolorów: 38

- waga EN 430: 8000 g/m2

- zastosowanie EN 685: retail, biura, zdrowie, edukacja, restauracje, fitness

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23 / 34 / 43

- grubość całkowita EN 428: 5 mm

- warstwa użytkowa EN 429: 0,7 mm

- rozmiar płyt EN 427: w zależności od wzoru – 5 rozmiarów płyt i paneli

- trudnopalność EN 13501-1: Bfl – s1

- średnia stabilność wymiarowa EN 434: ≺ 0.25 %

- odporność na światło EN ISO 105-B02: ≥ 6

- antypoślizgowość DIN 51130: R 10

- klasa ścieralności EN 649: Grupa T

- odporność na fotele na kółkach EN 425: odpowiednia

- ogrzewanie podłogowe EN 1264-2: zalecana max. temp. 27°C

- izolacja uderzeniowa EN 140-8: 9 dB

- gwarancja producenta: 10 lat

- emisja lotnych związków organicznych (VOC): ECP niska

- odpowiedzialność środowiskowa: A + BRE