nazwa:  Frisea

fabryka: Vorwerk

rodzaj: płytka dywanowa frise

krótka charakterystyka: płytki dywanowe o wysokiej jakości ekologiczne związania pokryć podłogowych do pomieszczeń biurowych, na podłożu coatex, które jest wolne od bitumenu i PVC, a wysokiej jakości włókno Antron 6.6 gwarantuje komfort użytkowania i długie życie produktu.

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny ISO 2424 tuftowana, frise

- rodzaj włókna ISO 2424 100 % PA 6.6

- rodzaj podłoża ISO 2424 coatex

- waga włókna ISO 2424 1000 g/m2

- efektywna waga włókna 780 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 3740 g/m2

- gęstość taftowania 2600 /dm3

- grubość runa ISO 1766 5,0 mm

- grubość całkowita ISO 1765 8,5 mm

- rozmiar płytki 50x50, 100x100, 50x100, 25x100 cm, Free Forms

- ilość kolorów 18

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 33

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Bfl-s1

- antyelektrostatyczność EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 kV

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ΔLw=25dB

- pochłanianie dźwięków EN ISO 354 w=0,20

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na kółka foteli odpowiednia

- certyfikat TFI nr Z-156.601- 528 / 509

- certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS posiada

- certyfikat Prodis-ID 72226DD1 / 2F3FD7E2

- certyfikat DGNB posiada

- certyfikat GUI life balans FST/APT/SPT 100-299

- gwarancja 10 lat