**nazwa:** Highland

**fabryka:** Condor

**rodzaj:** winylowy panel podłogowy

**krótka charakterystyka:** panele winylowe o wzorze drewna, przeznaczone do: biur, powierzchni handlowych oraz wszelkich obiektów komercyjnych i publicznych

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: heterogeniczna PCV

- typ wykładziny: winylowa płyta podłogowa

- warstwa zabezpieczająca: PUR

- wzór: wzory drewna

- ilość wzorów: 9

- zastosowanie EN 685: retail, biura, zdrowie, edukacja

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/33/42

- grubość całkowita EN 428: 2,50 mm

- warstwa użytkowa EN 429: 0,55 mm

- rozmiar paneli EN 427: 121.92 x 22, 86 cm

- trudnopalność EN 13501-1: Bfl – s1

- średnia pozostałość wgniecenia EN 433 ISO 24343-1: ≤ 0,05 mm

- średnia stabilność wymiarowa EN 434 ISO 23999: ≤ 0.12 %

- odporność na światło EN ISO 105-B02: ≥ 6

- antypoślizgowość DIN 51130: R 9

- właściwości elektrostatyczne EN 1815: < 2 kV

- odporność chemiczna EN 423: odporna

- przewodnictwo cieplne EN 12667:2001 0.076 W/(m · K)

- klasa ścieralności EN 649: Grupa T

- fotele na kółkach 425/ EN12529 EN odporna, typ W

- ogrzewanie podłogowe EN 1264-2: zalecana max. temp. 27°C

- gwarancja producenta: mieszkania: 15 lat / przemysł: 10 lat

- redukcja dźwięku ISO 10140-3 2 dB

- odpowiedzialność środowiskowa A +