nazwa:  Durable Marmo

fabryka: LX Hausys

rodzaj: heterogeniczna wykładzina rulonowa PVC w kolorze marmuru

krótka charakterystyka: wykładzina do obiektów użyteczności publicznej o strukturalnej powierzchni, pokryta fabrycznie poliuretanem PUR

specyfikacja:

- grubość: 2 mm

- warstwa użytkowa: 0,7 mm

- szerokość rolki: 200 cm

- ciężar całkowity: 2800 gr / m2

- klasa ścieralności EN 649: T

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 34/43

- pokrycie fabryczne poliuretanem: PuR

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bf1-s1

- odporność na kółka foteli EN 425: odporna

- wgniecenie resztkowe EN 433: ≤ 0,05 mm

- stabilność wymiarów EN 434: ≺ 0,10 %

- elektrostatyczność EN 1815: ≥ 2,0 kV

- światłoodporność EN ISO 20105: ≺ 6

- ilość kolorów: 12

- gwarancja: 18 lat

: