nazwa:  Carve

fabryka: Lano

rodzaj: taftowana, pętelkowo- cięta wykładzina w rolce

krótka charakterystyka: taftowane, pętelkowe rolka dywanowe z wzorem nakładana techniką nadruku chromojet pozwala na zaprojektowanie podłogi dla najbardziej wymagających zastosowań, przeznaczone do biur, mieszkań, obiektów edukacyjnych

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny EB 694 taftowana, pętelkowa cięta

- rodzaj włókna PA 6

- rodzaj podłoża tekstylne, ognioodporne

- waga włókna ISO 2424 1180 gr/m2

- waga całkowita ISO 2424 2540 gr/m2

-gęstość taftowania ISO 1763 204’880 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 6 mm

- grubość całkowita EN 428 10 mm

- szerokość EN 427 400 cm

- ilość kolorów bazowych 16

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 23,32

- klasa komfortu EN 1307 LC4

- miejsca zastosowań hotele, rezydencje

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Bfl-s1

- antyelektrostatyczność ISO 6356 < 2 kV

- odporność termiczna DIN 52612 0, 147 m2/kV

- odporność na fotele na kółkach BS EN 985 odporna

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ok. 31 dB

- pochłanianie dźwięków EN ISO 354 α w = 0,32 (1000 Hz)

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 5

- odporność na ścieranie ISO 105-X12 ≥ 3-4

- odporność kolorów na wodę ISO 105-E01 ≥ 3-4

- certyfikaty środowiskowe GUT posiada

- gwarancja producenta 5