nazwa:  Merapi SL Sonic / Tambora SL Sonic

fabryka: Vorwerk

rodzaj: akustyczna płytka dywanowa

krótka charakterystyka: taftowane, pętelkowe płytki dywanowe z wzorem, przeznaczone do biur, mieszkań, obiektów edukacyjnych

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny ISO 2424 taftowana

- rodzaj włókna ISO 2424 100 % PA 6.6, ECONYL

- rodzaj podłoża ISO 2424 CoaTex Sonic, bez bitumenu i PVC

- waga włókna ISO 2424 660 g/m2

- efektywna waga włókna 440 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 3700 g/m2

- gęstość taftowania 1/12’

- grubość runa ISO 1766 4,0 mm

- grubość całkowita ISO 1765 9,8 mm

- rozmiar płytki 50x50 cm

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 33

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Bfl-s1

- antyelektrostatyczność EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 kV

- izolacja akustyczna EN ISO 10140 ΔLw=34dB

- pochłanianie dźwięków EN ISO 354 w=0,35

- odporność na kółka foteli odpowiednia

- certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS posiada

- certyfikat US Green Building Council spełnia

- gwarancja 10 lat