**nazwa:** Mirage

**fabryka:** Dickson

**rodzaj:** winylowy podsadzki podłogowe

**krótka charakterystyka:** tkaneposadzki winylowe, przeznaczone do: biur, powierzchni handlowych, restauracji, klubów fit i do użytku domowego

**specyfikacja:**

- klasyfikacja użytkowania EN ISO 10874 33

- odporność na ogień EN 13501-4 Bfl-s1

- gęstość optyczna dymu ASTM E 662 < 450

- izolacja akustyczna ISO 10140-3 18 dB

- pochłanianie dźwięku EN ISO 354 αw = 0,05

- szerokość rolki EN 426 2 m

- długość rolki EN ISO 24341 25 m

- wymiary płytki EN 994 50 x 50 cm

- grubość ISO 1765 4 mm

- ciężar ISO 8543 3550 g/m2

- naturalne “wyboczenie” ≤ 2%

- krzesło na kółkach EN 985-A bardzo odporna

- elektryczność statyczna ISO 6356 < 2 kV

- przebicie statyczne EN ISO 24343-1 < 0,2 mm

- odzysk po kompresji 95%

- strzępienie EN 1815 odporna

- ogrzewanie podłogowe ISO 8302 odpowiednia

- stabilność wymiarowa ISO 2551 < 0,1%

- odporność kolorów na UV ISO 105 B02 8/8

- odporność kolorów na warunki atmosferyczne ISO 105 B04 5/5

- tarcie na sucho (współczynnik tarcia dynamicznego) EN 13893 μ > 0,3

- tarcie na mokro (płaszczyzna pochylona z olejem) DIN 51130 R9

- certyfikacja CE EN 14 041 0493-CPD-0101

- certyfikacja Floorscore Rolki + Płyty SCS-EC10.2-2007 SCS - FS - 02719

- LEED® posiada

- gwarancja 15 lat