nazwa:  Modena

fabryka: Vorwerk

rodzaj: rolka dywanowa welurowa, gładka

krótka charakterystyka: wykładzina o niskim i zbitym runie, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej ekstremalnie użytkowanych: biura, restauracje, korytarze, hole, klatki schodowe.

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny EB 694 taftowana, welurowa

- rodzaj włókna 100% PA 6.6

- rodzaj podłoża texback super

- waga włókna ISO 2424	675 g/m2

- efektywna waga włókna ISO 85443 550 g/m2

- waga całkowita ISO 2424 1550 g/m2

- gęstość tuftowania ISO 1763 380'000 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766	5,4 mm

- grubość całkowita EN 428 8,0 mm

- szerokość rolki EN 427 400 cm , 500 cm

- ilość kolorów 50

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 32

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Bfl-s1

- antyelektrostatyczność	EN 1815 Bl.2	≤ 2,0 KV

- odporność termiczna ISO 8302 0,14 m2 K/W

- odporność na fotele na kółkach	BS EN 985 odporna

- izolacja akustyczna  EN ISO 717-2 ∆Lw = 29 dB

- pochłanianie dźwięków 	EN ISO 354 α w = 0,20

- ogrzewanie podłogowe 	odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02	>5

- odporność na ścieranie 	ISO 105-X12	>4

- odporność kolorów na wodę ISO 105-E01	>4

- aspekty środowiskowe DGNB, CRI Green Label +, GUT, GUI

- gwarancja producenta 10 lat