nazwa:  Makani / Malia

fabryka: Nordpfile

rodzaj: pętelkowa płytka dywanowa

krótka charakterystyka: taftowane, pętelkowe płytki dywanowe z wzorem, przeznaczone do biur, mieszkań, obiektów edukacyjnych

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny EB 694 taftowana, pętelkowa,

- rodzaj włókna 100% PA 6, SD

- rodzaj podłoża [M]Back bez bitumenu, latexu i PVC

- waga włókna ISO 2424 600 g/m2

- waga całkowita ISO 2424 3600 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 220 000 włókien/m2

- grubość runa ISO 1766 2,6 mm

- grubość całkowita EN 428 6,5 mm

- rozmiar płytki EN 427 25x100

- ilość kolorów 7/7

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 33

- miejsca zastosowań biura, hotele, lobby

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Bfl-s1

- antyelektrostatyczność EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ΔLw = 22 dB

- pochłanianie dźwięków EN ISO 354 α w = 0,10

- emisja VOC France A+

- aspekty środowiskowe DGNB, SCS Gold, GUT, life balance

- gwarancja producenta 10 lat