**nazwa:** Polyflor

**fabryka:** Palettone

**rodzaj:** wykładzina homogeniczna PVC w rolce

**krótka charakterystyka:** ogólnoużytkowa, obiektowa wykładzina PVC w rolce, przeznaczone do: biur, powierzchni handlowych oraz wszelkich obiektów komercyjnych i publicznych

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: homogeniczna PVC

- typ wykładziny: rulon

- warstwa zabezpieczająca: PUR

- ilość wzorów: 50, półmat

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43

- grubość całkowita EN 428: 2 mm

- warstwa użytkowa EN 429: 2 mm

- ciężar całkowity EN ISO 23997: 2800 g/m2

- rozmiar rolki EN ISO 24341: 2 x 20 m

- trudnopalność EN 13501-1: Bfl – s1

- klasa ścieralności MSZ EN 660-1: Grupa T

- antypoślizgowość EN 13893/DIN 13130: DS./R10

- właściwości elektrostatyczne EN 1815: ≤ 2 kV

- odporność na rozwój bakterii i grzybów EN ISO 846 część C: odporna

- pokoje czyste ISO 14644-1: klasa 4

- łatwość odkażania promieniotwórczego ISO 8690: doskonała

- odporność chemiczna EN ISO 26987: bardzo odporna

- odporność na płowienie ISO 105-B02 metoda 3: ≥ 6

- średnia stabilność wymiarowa EN 434 ISO 23999: ≤ 0.40 %

- nacisk punktowy EN ISO 24343-1: ≤ 0.1 mm

- opór cieplny EN 12524: 0.25 m2K/W

- ogrzewanie podłogowe EN 1264-2: odpowiednie do 27C

- gwarancja producenta: 15 lat

- emisja VOC - Indoor Air Comfort Gold : posiada

 - Floor score: posiada

- odpowiedzialność środowiskowa A+BREEM: posiada