**nazwa:** Polyclad PRO / Polyclad Plus

**fabryka:** Palettone

**rodzaj:** okładzina ścienna w rolce

**krótka charakterystyka:** winylowa wykładzina ścienna do: pomieszczeń aseptycznych, szpitali i przemysłu farmaceutycznego

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 115102:2007+A:2011 PVC, ścienna

- ilość kolorów 6 / 6

- waga całkowita EN 430/ ISO 23997 1900 g/m2 / 3535 g/m2

- grubość całkowita EN 428/ EN ISO 24346 1,25 mm / 2 mm

- wymiary rolki EN 426 2 m x 20 m = 40 m2

- zabezpieczenie powierzchni poliuretan

- reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s2-d0 / B-s3-d0

- pomieszczenia „czyste” ASTM F51/68 Klasa A- nie strzępiąca

- odporność chemiczna EN 423 dobra

- odporna na rozwój bakterii i grzybów

- spawana sznurami spawalniczymi

- emisja VOC AgBB/DiBT posiada certyfikat

- elastyczność EN 435/ISO 24344 cz.A zachowana / brak pęknięć przy

 zastosowaniu trzpienia 20 mm

- odporność na działanie światła ISO 105-B02 (METODA 3) ≥ 6

- odpowiedzialność środowiskowa recycling 100%, 25% materiałów z recyclingu