nazwa: Polysafe Apex

fabryka: Polyflor

rodzaj: wykładzina rulonowa PVC

krótka charakterystyka: wykładzina antypoślizgowa, dzięki bardzo wysokiej chropowatości powierzchni przeznaczona do: kuchni komercyjnych i innych pomieszczeń przetwarzania żywności

specyfikacja:

- antypoślizgowa wykładzina rulonowa PVC

- grubość: 2 mm

- ilość kolorów: 6

- rozmiar rolki EN 426: 2 x 20 m

- ciężar całkowity EN 430: 3150 gr/m2

- klasa ścieralności EN 649: Grupa T

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1

- antypoślizgowość EN 13845: ESf

- antypoślizgowość AS/NZS 4586: R12

- odporność chemiczna: dobra

- pokryta fabrycznie poliuretanem PuR ułatwiającym utrzymanie czystości

- emisja VOC AgBB/DiBT: posiada certyfikat

- odpowiedzialność środowiskowa A+, A BRE: posiada certyfikat

- gwarancja: 10 lat