nazwa: Polysafe Quattro

fabryka: Polyflor

rodzaj: wykładzina rulonowa PVC

krótka charakterystyka: wykładzina antypoślizgowa w rolce, która jest doskonałym rozwiązaniem w: placówkach medycznych i edukacyjnych, restauracjach i basenach

specyfikacja:

- antypoślizgowa, homogeniczna wykładzina rulonowa PVC

- grubość: 2 mm

- szerokość rolki: 2 m

- ilość kolorów: 12

- ciężar całkowity: 2700 gr/m2

- klasa ścieralności EN 649: T

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1

- antypoślizgowość EN 13845: ESf

- antypoślizgowość AS/NZS 4586: R11

- odporność chemicznaEN 423:: dobra

- pokryta fabrycznie poliuretanem PuR ułatwiającym utrzymanie czystości

- posiada certyfikat Floor Score (emisja substancji lotnych)

- klasyfikacja BRE Global Rating – najwyższa klasa: A+

- spełnia wymagania dotyczące budynków ekologicznych w standardzie LEED

- produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green Building Council)

- gwarancja: 10 lat