- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 1. Część ogólna

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny antypoślizgowej

w rulonie POLYSAFE QUICKLAY

- 1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w …………....................................................................................... (nazwa obiektu)

- 1.3. Zastosowanie i wygląd

Antypoślizgowa, obiektowa wykładzina rulonowa PCW, wzbogacona poliuretanem jeszcze bardziej ułatwiającym utrzymanie czystości

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak :

    - wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,

    - PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy,

    - wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

    - wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości),

    - wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben

    - elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał,

    - antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał,

- 2. Materiał

2.1.1 Format rulon 2mx20m

2.1.2. Grubość 2,2 mm

2.1.3. Warstwa użytkowa 2,2 mm

2.1.4. Ciężar 2700 g/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685 – 23/34/43

2.1.6. Antypoślizgowość EN 13845: ESf.

2.1.7. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1

- 2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty

2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2. Znak CE

2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności

3. Sprzęt i maszyny

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :

- higrometrem do oceny wilgotności podłoża,

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,

- zestawem ostrych noży do wykładzin,

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych

- oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

- pojemniki do kleju

- 4. Składowanie i transport

- 4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych

- i  suchych.

- 4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót

- Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych

5.2.1.	Podłoże

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.

a.	Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:

-wytrzymałość (klasa B12-B15),

-grubość minimum 5 cm,

-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144

5.2.2.	Sprawdzenie

a.	Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci.

b.	Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem.

c.	Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.

5.2.3.	Przygotowanie

a.	Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.

b.	Większe ubytki należy zaszpachlować.

c.	Podłoża porowate należy przeszlifować.

5.2.4.	Masy niwelujące

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.

5.2.5.	Kleje

Należy stosować kleje do wykładzin PCW producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit,  lub innych rekomendowanych przez Polyflor.

5.2.7.	Spawanie łączeń

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.2.8.	Akcesoria wykończeniowe

a.	Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta CF (cove former) oraz profil Ejecta CS (capping strip)

b.	Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny.

c.	Listwa typu Ejecta MC18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.2.9.	Przechowywanie

Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej                             i zabezpieczone przed upadkiem.

5.2.10. 	Warunki montażu

a.	Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem                           i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu.

b.	Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                   w temperaturze 18C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu.

c.	Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem.

5.2.11. 	Montaż

a.	Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni          i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku.

b.	Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą                         z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie                       i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą.

c.	Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte.

d.	Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                w wejściach.

e.	Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem spawalniczym. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu.

f.	Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili Ejecta CF (cove former).                       Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  pionowe  należy  spawać.

5.2.12. 	Zakończenie montażu

Zamieść i odkurzyć wykładzinę.

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski  (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.

5.2.13	. Zabezpieczenie

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.

5.2.14. 	Odpad

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      i Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  PCW  Polyflor”. Instrukcja dostępna na www.polyflor.pl/polyflor

- 6. Kontrola jakości

- Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

  - Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,

- prawidłowość wykonania styków wykładzin

  - Badania po wykonaniu robót.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.

W szczególności sprawdzić należy:

- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

- 6.3. Jednostką obmiarową jest m2

- 7. Odbiór robót

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

- w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 7.1. Odbiór powinien obejmować:

- - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- - prawidłowości ukształtowania powierzchni

- - połączenia posadzki z podłożem

- -wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych

- 7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

- Certyfikat Zgodności CE

- Atest higieniczny