nazwa: Polysafe Verona

fabryka: Polyflor

rodzaj: wykładzina rulonowa PCW

krótka charakterystyka: wykładzina antypoślizgowa, wolna od węglika krzemu, która jest doskonałym rozwiązaniem w miejscach, w których miejscach czasowo mokrych, z ryzykiem poślizgnięcia jak: stołówki i kantyny, szpitale, domy opieki, szkoły

specyfikacja:

- antypoślizgowa wykładzina rulonowa PCW

- grubość: 2 mm

- szerokość rolki: 2 m

- ciężar całkowity: 2600 gr/m2

- klasa ścieralności EN 649: T

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1

- antypoślizgowość EN 13845: ESf

- antypoślizgowość AS/NZS 4586: R10

- odporność chemiczna: bardzo wysoka

- pokryta fabrycznie poliuretanem PuR ułatwiającym utrzymanie czystości

- posiada certyfikat Floor Score (emisja substancji lotnych)

- klasyfikacja BRE Global Rating – najwyższa klasa: A+

- spełnia wymagania dotyczące budynków ekologicznych w standardzie LEED

- produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green Building Council)