nazwa: Gemma

fabryka: Scandi Weave

rodzaj: tkana wełniana wykładzina dywanowa w rolce

krótka charakterystyka: tkana wykładzina o niskim i zbitym runie, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej ekstremalnie użytkowanych: biura, restauracje, kina, urzędy

specyfikacja:

- rodzaj włókna: 100% Poliamid

- grubość runa tkanego: 2,5 mm

- grubość całkowita: 4,5 mm

- ciężar runa: 850 gr / m2

- ciężar całkowity: 2500 gr / m2

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 33, Heavy Contract

- reakcja na ogień EN 13501-1: Cf1-s1

- Podłoże: Pre-coat + podkład włókienniczy

- Gęstość tkania: 140’000 m2

- szerokość: 400 cm

- ilość kolorów: 15

- antyelektrostatyka: <1,5 kV

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 17 dB

- odporność na kółka foteli: odporna

- zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym- tak

- gwarancja 12 lat