**nazwa:** Dye Lab tile

**fabryka:** Shaw

**rodzaj:** płytki dywanowe

**krótka charakterystyka:** cięte płytki dywanowe na podłożu ecoworx o wzorze organicznym, przeznaczone do: obiektów biurowych i hotelowych

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 649: pętelkowa, cięta

- rodzaj włókna: poliamid eco solution Q

- rodzaj podłoża: podłoże ecoworx

- waga włókna ISO 2424: 1221 g/m2

- waga całkowita ISO 2424: 3764 g/m2

- efektywna waga włókna ISO 8543: 985 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763: 170’512 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766: 4,45 mm

- grubość całkowita EN 428: 8,38 mm

- rozmiar płytki EN 427: 61 cm x 61 cm, 12 płytek w kartonie

- stabilność wymiarów EN 986: ≤ 0,2%

- ilość kolorów: 16

- klasyfikacja zastosowań EN 1307: 33

- miejsca zastosowań: biura, mieszkalnictwo, korytarze, hole, edukacja, restauracje, obiekty

 intensywnie użytkowane

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01: Cfl – s1

- antyelektrostatyczność ISO 6356: zalecana do pomieszczeń komp.

- redukcja dźwięku ISO10 140: 22 dB

- pochłanianie dźwięku αw = 0,15

- odporność termiczna ISO 8302: TOG 6,5

- odporność na fotele na kółkach BS EN 985: bardzo odporna

- warstwa ochronna: S.S.P Shaw Soil Protection

- ochrona antybakteryjna: Flor Sept

- aspekty środowiskowe: NSF 140 Gold / Cradle to cradle Silver / Green

 Label Plus

- gwarancja producenta na produkt: przez cały okres użytkowania

- gwarancja producenta na włókna: dożywotnia