**nazwa:** Identity // Honest // Familiar

**fabryka:** Shaw

**rodzaj:** płytki dywanowe

**krótka charakterystyka:** pętelkowa, stopniowana płytki dywanowe na podłożu taskworx®, przeznaczone do: obiektów biurowych, edukacyjnych, muzealnych i hotelowych

**specyfikacja:**

- nazwa produktu płytka dywanowa

- kolekcja Haven

- numer katalogowy 5T264 // 5T283 // 5T285

- konstrukcja ISO 2424 pętelkowa stopniowana

- rodzaj włókna eco solution Q poliamid 6

- waga włókna ISO 2424 881 // 949 // 949 g/m2

- efektywna waga runa ISO 8543 317 // 296 // 344 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 4950 // 4859 // 4661 g/m2

- gęstość pikowania ISO 2424 1/10

- gęstość taftowania ISO 1763 126'000 // 128'000 // 126'000 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 2,5 // 2,3 // 2,7 mm

- grubość całkowita ISO 1765 7,6 // 7,5 // 8,0 mm

- rozmiar produktu panel 25 x 100 cm ( 20 szt. W pudełku – 5 m2 )

- ilość kolorów 12

- podkład taskworx® ( bitum modyfikowany polimerami )

- klasyfikacja zastosowania EN 1307 33 Heavy Contract

- klasa komfortu EN 1307 LC1

- odporność na płowienie ISO 105-B02 > 6

- stabilność wymiarów EN 986 ≤ 0.2%

- odporność termiczna ISO 8302 0,086m2K/W TOG 0,86

- palność EN 13501-1 Bfl-S1

- pochłanianie dźwięków uderzenia ISO 10140 26 dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354/11654 0.20 αW | klasa E

- ładunki elektrostatyczne ISO 6356 ≤ 2.0 kV zalecane do pomieszczeń komputerowych

- antypoślizgowość ISO 13893 odpowiednia

- fotele na kółkach EN 985 ≥ 2.4 | bardzo odporna

- gwarancja producenta 10 lat