**nazwa:** Endless

**fabryka:** Shaw

**rodzaj:** płytki dywanowe

**krótka charakterystyka:** pętelkowa, stopniowana płytki dywanowe na podłożu taskworx®, przeznaczone do: obiektów biurowych, edukacyjnych, muzealnych i hotelowych

**specyfikacja:**

- nazwa produktu endless tile

- kolekcja Living Systems

- numer katalogowy 5T362

- konstrukcja pętelkowa, stopniowana

- rodzaj włókna ISO 2424 eco solution Q ® poliamid 6

- rodzaj podłoża ISO 2424 taskWorx ®

- waga włókna ISO 2424 746 g/m2

- efektywna waga włókna ISO 8543 214 g/m2

- waga całkowita ISO 8543 5123 g/m2

- gęstość pikowania ISO 2424 1/10

- gęstość taftowania ISO 1763 124’000 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 1,5 mm

- grubość całkowita ISO 1765 7,3 mm

- rozmiar produktu panele 100x25 cm, 20 szt w kartonie - 5m2

- ilość kolorów 18

- klasa komfortu EN 1307 LC1

- odporność na płowienie ISO 105-B02 > 6

- stabilność wymiarów EN 986 ≤ 0,2 %

- palność EN 13501-1 Bfl – s1

- akustyka BS EN ISO 10140 24 dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354/11654 0,15 aw, Klasa E

- antyelektrostatyczność ISO 6536 ≤ 2,0 kV zalecane do pomieszczeń

 komputerowych

- antypoślizgowość ISO 13893 odpowiednia

- fotele na kółkach EN 948 ≥ 2.4 = bardzo odporna

- aspekty środowiskowe EPD, LEED, Cradle to Cradle brązowy,

- recycling

- gwarancja producenta 10