**nazwa:** Upbeat // Positive // Poised

**fabryka:** Shaw

**rodzaj:** płytki dywanowe

**krótka charakterystyka:** taftowane płytki dywanowe na podłożu ecoworx o wielopoziomowym wzorze pętelkowym, przeznaczone do: obiektów biurowych, edukacyjnych, muzealnych i hotelowych

**specyfikacja:**

- nazwa produktu płytka dywanowa

- kolekcja New Path

- numer katalogowy 5T509 // 5T510 // 5T511

- konstrukcja ISO 2424 taftowana: 1/10" // 1/10" // 1/12"

- wygląd ISO 2424 wielopoziomowy wzór pętelkowy

- sposób barwienia EN 994 100% Solution Dyed

- wymiary EN 994 50 x 50 cm | 20 płytek (5m2) na pudełko

- podkład pierwotny ISO 2424 PET nietkany (bez bitumu, bez PVC)

- podkład wtórny ISO 2424 Ecoworx S™ Polyolefin Plastomer (bez bitumu, bez PVC)

- runo ISO 2424 Eco Solution Q100™ Poliamid 6 | 100% z recyklingu

- grubość całkowita ISO 1765 5.5 // 5.5 // 5.1 mm

- efektywna grubość runa ISO 1766 1.9 // 1.8 // 1.6 mm

- waga całkowita ISO 8543 2272 // 2409 // 2325 g/m2

- nominalna waga runa ISO 2424 640 g/m2

- efektywna waga runa ISO 8543 236 g/m2

- gęstość runa ISO 8543 0.124 // 0.124 // 0.142 g/cm3

- gęstość taftowania ISO 1763 169'000 // 169'000 // 193'000 taftów/m2

- ładunki elektrostatyczne ISO 6356 ≤ 2.0 kV

- klasyfikacja zastosowania EN 1307 33 Heavy Contract

- stabilność wymiarów EN 986 ≤ 0.2%

- pochłanianie dźwięków uderzenia ISO 10140 26 dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354/11654 0.20 αW | klasa E

- antypoślizgowość (warunki suche) ISO 13893 odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 > 6

- palność EN 13501-1 Bfl-S1

- fotele na kółkach EN 985 ≥ 2.4 | bardzo odporna

- gwarancja producenta 10 lat