**nazwa:** Dream

**fabryka:** Smartstrand

**rodzaj:** rolka dywanowe

**krótka charakterystyka:** wykładzina hotelowa w rolce, stworzona na bazie włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobi

i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 694 saxon

- rodzaj włókna 100% SmartStrand Triexta\*

- rodzaj podłoża SB action back

- waga włókna ISO 2424 1300 g/m2

- waga całkowita ISO 2424 2290 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 173360 m2

- grubość runa ISO 1766 7,00 mm

- grubość całkowita EN 428 9,5 mm

- szerokość rolki EN 427 400 i 500 m

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 klasa 23, klasa 32

- klasa komfortu EN 1307 LC5

- miejsca zastosowań hotele, rezydencje

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Cfl-s1

- antyelektrostatyczność ISO 6356 < 2 kV

- odporność termiczna DIN 52612 ok. 0,118 m2/kW

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ΔLw = 26 dB

- pochłanianie dźwięków EN ISO 354 αw = 0,27 (1000 Hz)

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 5-6

- odporność na ścieranie ISO 105-X12 ≥ 3-4

- odporność kolorów na wodę ISO 105-E01 ≥ 4

- gwarancja producenta 25 lat