**nazwa:** Lagoon

**fabryka:** Smartstrand

**rodzaj:** rolka dywanowe

**krótka charakterystyka:** wykładzina hotelowa w rolce, stworzona na bazie włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobi

i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 694 pętelkowa cięta

- rodzaj włókna 100% Triexta SmartStrand

- rodzaj podłoża tkane

- podłoże wtórne tkane syntetyczne

- waga włókna ISO 2424 1260 g/m2

- waga całkowita ISO 2424 2540 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 1/10"

- ilość taftów 200 940 taftów/m2

- ilość ściegów

 szerokość 39.40 / 10 cm

 długość 51.00 / 10 cm

- raport wzoru taftowanego dł./szer. 400.00 / 370.00 mm

- grubość runa ISO 1766 5.5 mm

- grubość całkowita EN 428 7.5 mm

- szerokość EN 427 400 cm

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 klasa 23,32

- miejsca zastosowań hotele, rezydencje, mieszkania

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Cfl-s1

- izolacja akustyczna ISO 140/8 ΔLw = 25 dB

- opór cieplny ISO 8302 0.08 m2/kW

- wartość TOG 0.8

- antystatyczność ISO 6356 ≤ 2 kV

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 5

- odporność na ścieranie (na sucho) ISO 105 X12 ≥ 3-4

- odporność na ścieranie (na mokro) ISO 105 X12 ≥ 3

- odporność kolorów na wodę ISO 105-E01 ≥ 3-4

- odporność na pranie plam ISO 105-E01 ≥ 2-3

- gwarancja producenta na plamoodporność 25 lat