**nazwa:** Loft Life Pure, Sweet, Grand

**fabryka:** Smartstrand

**rodzaj:** rolka dywanowe

**krótka charakterystyka:** rolka dywanowa do rezydencji i hoteli, stworzona na bazie włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobi

i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 694 pętelkowa cięta

- rodzaj włókna 100% SmartStrand Triexta\* Silk Reserve

- rodzaj podłoża SB action back

- waga włókna ISO 2424 1260 g/m2

- waga całkowita ISO 2424 2250 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 236400 m2

- grubość runa ISO 1766 6,00 mm

- grubość całkowita EN 428 8,00 mm

- szerokość EN 427 400 cm

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 klasa 23,31

- klasa komfortu EN 1307 LC4

- miejsca zastosowań hotele, rezydencje

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Cfl- s1

- antyelektrostatyczność ISO 6356 < 2 kV

- odporność termiczna DIN 52612 ok. 0,09 m2/kW

- izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ΔLw = 25 dB

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 5

- gwarancja producenta 25