**nazwa:** Sofia

**fabryka:** Smartstrand

**rodzaj:** rolka dywanowe

**krótka charakterystyka:** wykładzina hotelowa w rolce, stworzona na bazie włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobi

i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność

**specyfikacja:**

- rodzaj wykładziny EN 694 saxon, dywanowa

- rodzaj włókna 100% SmartStrand Triexta\*

- rodzaj podłoża TEXTILE BACKING C-BACK

- podłoże wtórne tkane

- waga włókna ISO 2424 2220 g/m2

- waga całkowita ISO 2424 3287 g/m2

- gęstość taftowania ISO 1763 5/64"

- ilość taftów 277.240 taftów/m2

- grubość runa ISO 1766 10.5 mm

- grubość całkowita EN 428 13.0 mm

- szerokość EN 427 400 i 500 cm

- klasyfikacja zastosowań EN 1307 klasa 23,32

- miejsca zastosowań hotele, rezydencje, mieszkania

- klasa reakcji na ogień EN 13501-01 Cfl-s1

- izolacja akustyczna ISO 140/8 ΔLw = 25 dB

- retencja termiczna ISO 8302 0.17 m2/kW

- wartość TOG 1.7

- antystatyczność ISO 6356 ≤ 2kV

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 5

- odporność na ścieranie (na sucho) ISO 105 X12 ≥ 3-4

- odporność na ścieranie (na mokro) ISO 105 X12 ≥ 3

- odporność kolorów na wodę ISO 105-E01 > 3-4

- odporność na pranie plam ISO 105-E01 ≥ 2-3

- gwarancja producenta 25 lat od plam