**nazwa:** Interlaced

**fabryka:** Shaw

**rodzaj:** płytki dywanowe

**krótka charakterystyka:** pętelkowa płytki dywanowe na podłożu ecoworx®, przeznaczone do: obiektów biurowych, edukacyjnych, muzealnych i hotelowych

**specyfikacja:**

- typ produktu ekologiczna płytka dywanowa

- kolekcja Creative Connections

- konstrukcja ISO 2424 taftowana: 1/10" | 39.4/10cm

- wygląd ISO 2424 wielopoziomowy wzór pętelkowy

- metoda barwienia EN 994 100% barwiona w masie

- wymiary EN 99450 x 50cm | 20 płytek (5m2) na pudełko

- podkład pierwotny ISO 2424 PET nietkany (bez bitumu, bez PVC)

- podkład wtórny ISO 2424 Ecoworx S® Polyolefin Plastomer (bez bitumu, bez PVC)

- runo ISO 2424 Eco Solution Q100® Poliamid 6 | 100% z recyklingu

- grubość całkowita ISO 1765 5.8mm

- efektywna grubość runa ISO 1766 1.8mm

- waga całkowita ISO 8543 2971 g/m2

 -nominalna waga runa ISO 2424 600 g/m2

- efektywna waga runa ISO 8543 225 g/m2

- gęstość runa ISO 8543 0.123 g/cm3

- gęstość taftowania ISO 1763 165,000/m2 | 42/10cm

- ładunki elektrostatyczne ISO 6356 ≤ 2.0kV

- klasyfikacja zastosowania EN 1307 33 Commercial Heavy

- stabilność wymiarów EN 986 ≤ 0.2%

- pochłanianie dźwięków uderzenia ISO 10140 26dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354/11654 0.20 αW | klasa E

- rezystancja termiczna ISO 8302 0.065 M2 K/W Tog 0.87

- antypoślizgowość (warunki suche) ISO 13893 odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 > 6

- palność EN 13501-1 Bfl-S1

- fotele na kółkach EN 985 ≥ 2.4 | bardzo odporna

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- gwarancja producenta 10 lat