**nazwa:** Understated

**fabryka:** Shaw

**rodzaj:** płytki dywanowe

**krótka charakterystyka:** pętelkowa, wielopoziomowa płytki dywanowe na podłożu ecoworx®, przeznaczone do: obiektów biurowych, edukacyjnych, muzealnych i hotelowych

**specyfikacja:**

- typ produktu ekologiczna płytka dywanowa

- kolekcja Creative Connections

- numer katalogowy 5T647

- konstrukcja ISO 2424 taftowana: 1/10" | 39.4/10cm

- wygląd ISO 2424 wielopoziomowy wzór pętelkowy

- metoda barwienia EN 994 100% barwiona w masie

- wymiary EN 994 50 x 50cm | 20 płytek (5m2) na pudełko

- podkład pierwotny ISO 2424 PET nietkany (bez bitumu, bez PVC)

- podkład wtórny ISO 2424 Ecoworx S® Polyolefin Plastomer (bez bitumu, bez PVC)

- runo ISO 2424 Eco Solution Q100® Poliamid 6 | 100% z recyklingu

- grubość całkowita ISO 1765 7.0mm

- efektywna grubość runa ISO 1766 2.3mm

- waga całkowita ISO 8543 2984 g/m2

- nominalna waga runa ISO 2424 762 g/m2

- efektywna waga runa ISO 8543 291 g/m2

- gęstość runa ISO 8543 0.126 g/cm3

- gęstość taftowania ISO 1763 124,000/m2 | 31.5/10cm

- ładunki elektrostatyczne ISO 6356 ≤ 2.0kV

- klasyfikacja zastosowania EN 1307 33 Commercial Heavy

- stabilność wymiarów EN 986 ≤ 0.2%

- pochłanianie dźwięków uderzenia ISO 10140 26dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354/116540.15αW | klasa E

- rezystancja termiczna ISO 8302 0.087 M2 K/W Tog 0.87

- antypoślizgowość (warunki suche) ISO 13893 odpowiednia

- odporność na płowienie ISO 105-B02 > 6

- palność EN 13501-1 Bfl-S1

- fotele na kółkach EN 985 ≥ 2.4 | bardzo odporna

- ogrzewanie podłogowe odpowiednia

- gwarancja producenta 10 lat